（V2R6）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	2.钻孔1）-2）
	20260309
	PL0002孔壁分离问题+晕圈要求温宇辉2025-04-18顾客质量要求评审表

	预审部分
	1
	20260304
	PL0002V2R6材料要求沟通温宇辉2026-01-20顾客质量要求评审表

	共用部分
	2序列号2）
	20211227
	序列号温宇辉2021-12-21PL0002（V2R6）民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.电感测试
	20201028
	V2R6 新增客规温宇辉2020-10-26PL0002(V2R6)顾客质量要求评审表V2

	共用部分
	2.序列号
	20200.317
	/

	共用1
	表面处理
	20170810
	V2r620170817  


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.表面处理：

   化学沉金：Au:最小0.06微米

2.序列号：1）客户接受序列号不连号，流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

2）所有新单，返单序列号均需要从001（若为四位数则从0001）开始顺延

3.电感测试：①有线圈设计的板需做电感测试，检测是否存在开短路问题(电感定性测试)；

②电感测试后要在板边划红线
2.钻孔
1）针对2层板订单，如果板厚大于2mm及以上，有3mm以上的金属孔，需要与客户EQ确认建议按假4层来做。
2）除邮票孔外，所有非金属孔需要放一钻，避免晕圈。

预审部分：
1.客户制板说明中在板材指示中写明的板材群组Material grop I，II,IIa或者IIIb，每个组的板材都有对应的CTI的值的要求，工程选择板材时板材的CTI值需要符合要求，群组与CTI值对应要求如下
Material grop I要求板材CTI值≥600
Material grop II要求板材400≤CTI值＜600
Material grop IIIa要求板材175≤CTI值＜400
Material grop IIIb要求板材100≤CTI值＜175
CAM部分： 
