（S210）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	/
	MI部分
	20190401
	增加序列号要求

	共用部分第2点
	增加出货报告要求
	20240714
	质量协议沈招强2024-06-25310045军品顾客质量要求评审表

	共用部分第3点
	叠层
	20260318
	柏飞阻抗表模版评审任力桓2026-03-12310045(S210)军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记

制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期。

2、出货报告 

1）可焊性测试报告；

2）金相切片检测报告；

3）阻抗测试报告（有阻抗要求时）

3、叠层
叠层、阻抗需采用客制模板与客户确认。


[image: image1.emf]26-3-5-24叠层阻 抗报表-20260312.xlsx


预审部分： 

CAM部分：

MI部分 

    客户要求序列号可以断号，不允许脱落，必须唯一，所以需将“印序列号”流程放在“字符”流程后，序列号图纸只需给出起始号，不给终止号。
叠层数据表

		Layer Name		Layer Type		Thickness(mil)		DF		DK		Stackup Buildup		Matreial		Copper Rate(%)

		TOP				1.377		0								100

						2.862		0		3.38		PP		R5670G

		L2				0.688		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L3				0.688		0								50

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L4				0.688		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L5				0.688		0								50

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L6				0.688		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L7				0.688		0								50

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L8				0.688		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L9				0.688		0								50

						4.039		0		3.23		PP		R5670G

		L10				1.377		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L11				2.754		0								75

						6.047		0		3.23		PP		R5670G

		L12				1.377		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L13				1.377		0								75

						6.047		0		3.23		PP		R5670G

		L14				2.754		0								75

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L15				1.377		0								75

						4.039		0		3.23		PP		R5670G

		L16				0.688		0								50

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L17				0.688		0								75

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L18				0.688		0								50

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L19				0.688		0								75

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L20				0.688		0								50

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L21				0.688		0								75

						4.217		0		3.23		PP		R5670G

		L22				0.688		0								50

						2.95		0		3.39		Core		R5775G

		L23				0.688		0								75

						2.862		0		3.38		PP		R5670G

		BOTTOM				1.377		0								100





阻抗数据表

		Impedance Layer 		Reference Layer		Finish Line Width/Spacing(mil)		Calculated Impedance(Ohm)

		L22		L21/L23		4.320		45

		L20		L19/L21		4.320		45

		L18		L17/L19		4.320		45

		L16		L15/L17		4.240		45

		L9		L8/L10		4.240		45

		L7		L6/L8		4.320		45

		L5		L4/L6		4.320		45

		L3		L2/L4		4.320		45

		BOTTOM		L23		6.180		45

		TOP		L2		6.180		45

		L22		L21/L23		3.520		50

		L20		L19/L21		3.520		50

		L18		L17/L19		3.520		50

		L16		L15/L17		3.460		50

		L9		L8/L10		3.460		50

		L7		L6/L8		3.520		50

		L5		L4/L6		3.520		50

		L3		L2/L4		3.520		50

		BOTTOM		L23		50		50

		TOP		L2		50		50

		TOP		L2		3.74/5.66		100

		BOTTOM		L23		3.74/5.66		100

		L3		L2/L4		3.28/6.12		100

		L5		L4/L6		3.28/6.12		100

		L7		L6/L8		3.28/6.12		100

		L9		L8/L10		3.24/6.16		100

		L16		L15/L17		3.24/6.16		100

		L18		L17/L19		3.28/6.12		100

		L20		L19/L21		3.28/6.12		100

		L22		L21/L23		3.28/6.12		100

		L22		L21/L23		5.2/3.8		75

		L20		L19/L21		5.2/3.8		75

		L18		L17/L19		5.2/3.8		75

		L16		L15/L17		5.16/3.84		75

		L9		L8/L10		5.16/3.84		75

		L7		L6/L8		5.2/3.8		75

		L5		L4/L6		5.2/3.8		75

		L3		L2/L4		5.2/3.8		75

		BOTTOM		L23		6.2/4		75

		TOP		L2		6.2/4		75

		TOP		L2		5.72/4.48		80

		BOTTOM		L23		5.72/4.48		80

		L3		L2/L4		4.74/4.26		80

		L5		L4/L6		4.74/4.26		80

		L7		L6/L8		4.74/4.26		80

		L9		L8/L10		4.7/4.3		80

		L16		L15/L17		4.7/4.3		80

		L18		L17/L19		4.74/4.26		80

		L20		L19/L21		4.74/4.26		80

		L22		L21/L23		4.74/4.26		80

		L22		L21/L23		4/3.5		85

		L20		L19/L21		4/3.5		85

		L18		L17/L19		4/3.5		85

		L16		L15/L17		3.96/3.54		85

		L9		L8/L10		3.96/3.54		85

		L7		L6/L8		4/3.5		85

		L5		L4/L6		4/3.5		85

		L3		L2/L4		4/3.5		85

		BOTTOM		L23		3.6/3.5		91

		TOP		L2		3.6/3.5		91

		TOP		L2		3.8/3.5		90

		BOTTOM		L23		3.8/3.5		90

		TOP		L2		4.6/3.7		85

		BOTTOM		L23		4.6/3.7		85

		L3		L2/L4		4.18/4.12		85

		L5		L4/L6		4.18/4.12		85

		L7		L6/L8		4.18/4.12		85

		L9		L8/L10		4.14/4.16		85

		L16		L15/L17		4.14/4.16		85

		L18		L17/L19		4.18/4.12		85

		L20		L19/L21		4.18/4.12		85

		L22		L21/L23		4.18/4.12		85






