AA0M_A00N 补充说明

一、100%回流焊要求：

4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI - 烘板（150°，2H，取层压的子流程）- 回流焊 （取AOI的子流程）

二、p2包边订单过回流焊会出现分层问题，注意按最新规范增加流程。