AA0M_A00N 补充说明
一.100%回流焊要求：

4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI - 烘板（150°，2H，取层压的子流程）- 回流焊 （取AOI的子流程）
二．所有金手指订单不允许引线残留，都需要采用蚀刻引线的方式制作。

三．顾客针对此条要求有更新，注意核实清楚预审提供的要求。原来写的是必须添加追溯标识。 现在写的是没有二维码才必须加， 当预审没有特殊指明添加追溯标识时。不要直接添加。无法区分的注意反馈。
[image: image1.png]5) P IAERELHADIE (D) B R2 O B8, PIEA <O, Sune

6 7 PCE EIEIMAT logo, UL EARRS s FRAHEH Wit —HRAEIE, AVFIES
R, BA datecoder Lot 2. pnl Mpes BA. PBEIHIFRELE, BENENE
G, MAEELE, BB, SRAERTERLOE, WHE (10 FEF
st





四、p2包边订单过回流焊会出现分层问题，注意按最新规范增加流程。


[image: image2.emf]包边过回流焊分层 优化问题.jpg


五、客规要求内层尽可能铺铜防止分层， 优先同时满足客规和预审指示铺铜要求，无法同时满足时反馈主管核实。
_1756047074/���߹��������ֲ��Ż�����.jpg
BB

EEAAT

[Ohix =2l IzmEe IZe8ex RMFTES FLZSNK

ERZEQOBTREIARE: FELENS, STRRMARE: M2RQDSTIRISNSETHE (BE) | RAAFRER
ERERHESEEE.

PR LA A
: %0&: Edge plating. Border plated, plated contour, side plating . side metal; Plated-through on board edgess,, i1

IR S RIS THAO-RIRR I R B :

1 P EREFTIET MR R
FRRigit: .~ FL—SHRSHETL RS TR . SRR E S E R F - L
aftiREFeL: 150°C, 2had (MERESAMREF I SNTESM)
2P RAFFAEE IR R

(1) E<100mm, #RE<6.0mm

TRt .~ SHESHETL - UBE TR R~ SR TR -] ..~ EE R - MR - E T
aSETIERHURSE: 180°C, 3/had

b EBTINERS: AHREDMERES

c BIFSAURS: 150°C, /e

(2) 100mm < #&£<180mm, #REF<6.0mm

AT | SN B - R E TR - R - SE TR -] . - EEHR - SN E R - E L
aSETIEREURSE: 180°C, 3/had

b EFTINERS: AHREDMERERS

c iR AKFRE

A EIRISAIRSE: 150°C, 20T

(3) FREEEINERK > 180mMEURE > 6. ommEE— RIS, BETIFS





