（S79G）补充说明

100%回流焊要求：

4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI - 烘板（150°，2H，取层压的子流程）- 回流焊 （取AOI的子流程）