（V2D1_V2MC_V3FV）衡阳补充要求

一. 4V2MC1P4A0  二次干膜制作错误导致走线露铜

二.6V2MC1SHA0  非包边位置漏做负焊盘，roubk没有将包边焊盘铜皮铣掉，导致包边短路

三.4V2MC0WAA0  金手指漏倒角

四. 此顾客外形公差比较严，注意核实图纸是否有外形到图形尺寸要求，如果有卡槽注意需要采用钻槽加工或者粗精铣加工。不允许放二钻，二钻需要评审。

五．此顾客金手指前端经常设计有走线焊盘，当金手指镀硬金时前端走线和焊盘也要镀上硬金。已投诉多单。