二十三、（　B000，S001，S005，S008，S00U，S019, W014,W015,W016,W017,W019,W026、W028、W029、W030）
1、	此客户要求加防静电标记
2、	此客户没有特别要求，不要做网络分析，客户提供的IPC-356A网络表可以忽略
3、这点要求只是针对喷锡板
客户若设计有一面开窗，一面盖油的过孔，需要反馈如何处理，可以 建议盖油面加开小窗不塞孔,或两面盖油塞孔。
客户若设计过孔设计两面盖油,无论是否要求塞孔,都按塞孔处理。
客户若过孔设计两面开窗或一面开窗,另外一面开小窗的,不允许塞孔,若客户对这类孔特别要求塞孔,需要反馈处理. 
1、	客户对于有OSP+沉金工艺的板，若存在有插件孔要求做OSP的，需要将这些插件孔及焊盘更改为沉金工艺（有贴片的盘中孔除外）
2、	金手指板，顾客在金手指区域的外形为+/-0.10MM时，需要抓生产图纸（具体见附图说明）。

6、（W015、W017、W019、W026、W028、W029、W030）代码客户的补充要求，见附件！