共用部分：
1.	标记：
1）	顾客要求加客户型号（顾客PN号）和快捷全套标记,客户型号一般建议字符高度100MIL，字符线条宽10Mil，加在字符层靠近快捷标记处，若无法加客户型号或快捷标记必须与顾客确认；如果板内没有加防静电标记，需在元件面的字符层加防静电标记；

2.	钻孔：
1）	孔铜单点最小厚度≥20um，平均值应在25um以上；

3.	表面工艺：
1）	喷锡工艺，铅锡厚度范围2-40um；
2）	金手指板，镀金厚度≥0.8um；
3）	OSP膜厚度在0.2-0.5um范围内；

4.	其他：
1）	ERP终检处验收标准填写“A278验收标准”；

预审部分： 无

CAM部分：
1.	外形:
1)	此顾客若没有特别指明，金手指凹槽处公差按+/-0.1MM控制（需抓生产图纸标识，并在铣板处描述）；