共用部分：
1.	钻孔：
1)	顾客要求孔铜最小20，平均25UM；

2.	其他:
1)	如果顾客交货单位为Set时，允许Set中的个别单元报废，具体可报数量见下表。CAM制作时根据下表，在终检“报废”栏填写相应数量，同时备注“Set中报废的Unit必须用油性笔打×，再做破环性打×（即用刀划）”；

预审部分： 无

CAM部分： 无