三百七十三（V2M6）
1顾客提供的PDF说明文件：00-MT60-1000-001 Printed Circuit Board Fabrication Specifications （Rev ：E ，Released Date：09/29/2010），忽略不用理会按《部分顾客要求》中内容制作即可
2 生产周期：WWYY
3 电测试后加盖“ET”电测试章，位置位于快捷标记旁边,不要盖在盖在装元件的白字框内。
4 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°
5 顾客文件中没有说明，PCB板上文本“MADE IN ____ ”空格处填写（或更改为）制造国家（即：CHINA）
6 生产周期、快捷标记、UL、94V0  加于焊接面（优先加于字符层）