（s006）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
预审2		20180620	工程	
Cam2	打叉	20180426	S00620180417	
Cam1	白油块	20180424	S00620180412	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.	阻焊、字符:
如没有字符在金面上的订单，可以不用高士字符油墨，可以用字符打印机。  只有字符在金面上的订单，才要求必须使用高士字符油墨。对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”，沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)。金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认

预审部分： 
   1. 加快捷标记及周期标记
   2. 此客户对工程EQ时效性要求较高，工程师发出EQ之后，需要电话通知客户回复EQ，无法联系客户需要通知销售跟进

CAM部分： 
1.白油块：
       作为雕刻二维码或条形码使用的白油块，厚度需要20-35μm，要求平整
2.打叉板：
SET中UNIT数	允许打叉数	
≤5	1	
6-8	2	
≥9	3	
叉板比例不超过订单总数的5%