共用部分：
1.	钻孔:
1)	若顾客要求孔铜最小25um时，请按顾客要求执行；

预审部分： 无

CAM部分： 
	如外层存在有孤立反光点时，为了防止反光点蚀刻掉盘，工程文件需要在反光点周围添加保护环，保护环内径距离反光点边缘40mil，环宽是反光点直径的1.5倍 ，反光点开窗按客户设计原稿制作，允许覆盖反光点保护环