共用部分：
1.	板厚公差：
板厚                      板厚公差
小于等于1.0                +/-0.1mm
小于等于1.6大于1.0        +/-0.14mm
小于等于2.0大于1.6        +/-0.18mm
小于等于2.4大于2.0        +/-0.22mm
小于等于3.0大于2.4        +/-0.25mm
大于3.0                    +/-10%
2.	外形公差：
外形尺寸小于等于300MM  公差+/-0.2 mm
外形尺寸大于300MM      公差+/-0.3 mm
内槽公差+/-0.13 mm
3.	翘曲度：
无SMT板              按0.7%
板厚< 1.6mm的SMT板  按0.7%
板厚≥1.6mm的SMT板   0.5％,同时最大弓曲变形≤1.5mm
预审部分： 
  1.顾客制板说明中无标记要求时，请不要加我公司全套标记（包括周期），若制板说明有标记要求，则按制板说明中的要求
  2.附图所示说明，即需要加周期标记
                        
CAM部分： 
    1.对于有SMT的板，不允许有打叉板
    2.默认金手指倒角45度