（V058/V313）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
Cam1	Erp备注	20170920	V05820170929	
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.	标记：
请按顾客文件内说明，如无特殊说明，不要加其他任何标记（包括pb）；
2.阻焊桥：
       如果BGA,SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认
3.其他：
1）	此顾客多拼板交货（比如1SET＝10Unit），允许1SET中出现单拼交货，但交货总数不能小于订单要求。CAM制作时，在ERP终检工序的“每Set最多允许报废单元”中填写“1”；
2）	客户若要求按IPC-CLASS 3标准，则翘曲度必须小于等于0.75％，工程考虑叠层的对称及MI要备注；
3）	客户若要求按IPC-CLASS 3标准，在“终检”要备注焊环单边最少1Mil（焊环按ERP生产能力参数中的IPCIII级焊环最小要求制作）；
预审部分： 无

CAM部分： 
1.ERP备注：
      阻焊及终检备注：BGA位置不允许假性漏铜

FPC要求：
双面柔性板，成品最小孔铜20um；