（v2j0_v2xp）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
Gy6	无要求	20180901	工程	
GY4	过孔工艺	20180725	V2J0、V2XP、V2QQ、V2U8、G0QD20180709	
GY4	过孔工艺	20171204	gc	
共用6	表面处理	20170818	G0w220170830	
共用3（1）	钻孔公差	20170411	V2J0,V2XP,V2QQ,V2U8,G0QD20170403	
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
1.	标记:
1)	在客户无明确要求时，所有板子均不能加无铅标记；

2.	板材、叠层：
1)	完成板厚文件中没有公差要求时，按+/-7mil制作；

3.	钻孔：
1）当客户资料及制板说明未提到孔径公差的，不允许按照工厂内默认的公差，PTH、NPTH需要按照如下公差要求制作：
（1）	≤20mil的孔，公差按+/-3mil控制
（2）	20mil< hole < 100mi的孔，公差按照+6/-0mil控制
（3）	≥100mil的孔，公差按照+/-4mil控制
（4）	槽孔公差按照+10/-0mil控制. 
   2)孔盘等大且无电性能连接的，若顾客定义属性为PTH，可按NPTH制作。
4.	过孔工艺:
单面盖油或双面盖油按塞孔制作
5.	其他:
1)	打叉板含打“X”标记的SET数量应小于等于每批订单总数量的3%；
2)	顾客要求铝基板贴一层型号为WH536的保护膜；
6. 表面处理(无要求时):
   水金板:Au最小0.05微米

预审部分：
1.	如果说明中要求表面工艺为“soft electrolytic gold”(见下图)，且要求的金厚在我司正常镀金范围内，表面工艺按照普通镀金制作；

CAM部分： 无