共用部分：

预审部分： 
1.	标记:顾客制板说明中对标记没有要求时， 只加周期（格式:WWYY），不加其它任何标记。
2.	阻焊:顾客要求“绿色”阻焊时，默认按“绿色哑光”制作
3.	材料:客户要求板材为“高温”板材时,默认使用“85N板材；要求“常温”板材时,默认使用“s1141”制作。

CAM部分：