（V356_V39L）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
共用4,5,6，预审1		20170427	销售、工程沟通会议	
预审部分	顾客GS300.PDF; GS161.PDF	20160622		
				
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：

序号	分类	TGZ制作	ERP指示	防呆类型	
1	线路	1）板边削线或焊盘时，需要与顾客确认；	若板边有露铜，需在铣板工序备注	/	
		2）板边设计的铜皮按允许露铜制作； 			
		3）PTFE板材，客户设计拼板的，接受客户自己分板后产生的毛刺（非我司铣板后产生的毛刺）。			
2	光绘确认	顾客要求光绘确认，且2层以上的板，确认光绘时，都需要提供叠层信息给客户。	/	/	
3	孔铜	/	顾客无要求时，孔铜最小20um,平均25um 	CAM
指示检查	
4	阻焊	1）针对PTFE高频板，按我司默认规则，外形上会设计一圈绿油边，但此客户不接受此种设计，因此当此客户原稿阻焊层有设计阻焊边框（即无绿油）时，工程设计不允许私自取消此边框，改为盖油的设计。	同时外形铣边工序备注：此客户不接受板边印绿油来解决毛边问题，因此接受因PTFE板边无绿油导致的毛边.	/	
5	标记	如无特殊说明要求，不添加任何标记，包括PB标记,周期，电测章等。	/	/	

6.打叉板要求：   
板类型	set中unit数	允许打叉数	
1）、单面板，且板材为：FR4或RO4350	＜10	1	
	11-50	2	
	≥51	3或3%	
2）、拼板文件drawing NO为：B14A-370-B(识别方式见如下备注1)	/	10	
3）、其他类型（除了以上两种）	2-9	1	
	≥10	10%	
备注1:Drawing NO 识别方式见提供拼板图中，具体见如下：

    
预审部分： 
1.	PDF说明：
顾客D4Q7QP08.pdf GS161.pdf GS163.pdf GS-175(H).pdf GS175.pdf GS177.pdf GS202.pdf GS-219(F).pdf ,GS261.pdf GS265+.pdf GS266.pdf GS267.pdf GS300.pdf GS-397.pdf,gs413.pdf
,可以忽略,见如下表内容：
                                      
序号	顾客PDF名称	表面处理	孔径公差（mm）	
1	GS161.pdf	有铅喷锡	见共用部分	
2	GS163.pdf	有铅喷锡	0.3429到4.699 公差:+0.0762/-0.0508
4.7625到6.2484公差:+0.0762/-0.0508
6.35  到19.05 公差：+0.0762/-0.0508	
3	GS-175(H).pdf	有铅喷锡	见共用部分	
4	GS175.pdf	有铅喷锡		
5	GS177.pdf	有铅喷锡		
6	GS202.pdf	有铅喷锡		
7	GS-219(F).pdf	沉镍金，厚度：Ni:3-6微米,Au:0.05--0.13微米		
8	GS261.pdf	沉镍金，厚度：Ni:3-6微米,Au:0.05--0.13微米		
9	GS265+.pdf	无铅喷锡		
10	GS266.pdf	沉镍金，厚度：Ni:3-6微米,Au:0.05--0.13微米		
11	GS267.pdf	沉镍金，厚度：Ni:3-6微米,Au:0.05--0.13微米		
12	GS300.pdf	MACDERMID M-COAT		
13	GS-397.pdf	沉镍钯金		
14	GS413.PDF	沉锡		

2．若果为GS163.pdf，预审需要将如上表中的孔径公差指示给CAM
3．阻焊：
   顾客无要求时，阻焊油墨颜色为绿色

CAM部分： 

序号	分类	TGZ制作	ERP指示	防呆类型	
1	孔位	孔位精度要求+/-2mil，钻孔工序孔位公差(mil)项需备注，同时注意，当同一器件的孔，包含NPTH定位孔，请放到同一工序生产（即不要部分一钻，部分二钻）	指示检查	
2	阻焊	/	顾客无要求时， CAM在阻焊工序备注：
导体表面阻焊厚度(um)范围：10.16-30.48
最小拐角厚度（μm）：5.08	指示检查	
3	表面处理	/	表面处理（无特殊要求时）：
最小镍厚(μm)：3
最大镍厚(μm)：6
最小金厚(μm)：0.05
最大金厚(μm)：0.13	指示检查	

4.半孔：
      半孔+V-CUT设计的板子，在半孔与V-CUT交界处，设计两个二钻孔，效果图如下所示：

5.孔径公差（顾客无特殊要求时）： 
孔径范围（mm）	0.3429~4.699	4.7625~6.2484	6.35~19.05	
公差要求（mm）	0.0762/-0.0508	0.1016/-0.0508	0.127/-0.0508