（C022）顾客特殊要求  (军品)
1. 此顾客验收标准为(单、双面)QJ201B-2012/（多层）QJ831B-2011。
2. 顾客没有特殊要求，孔铜按最小20um、平均25um制作。
3. 有镀金插头的板，多层板要求镀金插头金层厚度（有镍）时不小于1.3um，（无镍）时不小于2.0um；单双面板要求镀金插头金层厚度（有镍）时不小于1.3um，（无镍）时不小于2.5um。
4. 全板电镀金多层板焊盘上金镀层厚度不小于0.45UM; 单双面板焊盘上金镀层厚度0.05-0.45UM。
5. 如客户无特殊说明，翘曲默认按0.5%。
6. 所有订单都需做孔电阻测试（含微阻测试），树脂塞孔的印制板无需做微阻测试；并提供金相切片分析报告、孔电阻测试报告、热应力检测报告、可焊性测试报告、剥离强度测试报告、拉脱强度测试报告。
7. 此代码的所有订单需与顾客核实钻孔是否要补偿。
8. 此代码的所有订单如果内外层焊环无法满足标准要求需与顾客确认，另外削了焊环也需与顾客确认。
9. 顾客对于过孔工艺的文字描述与我们的理解存在差异，因此所有订单的过孔工艺都需与顾客确认。比如“焊盘上的过孔不涂阻焊膜”客户的意思是指焊盘面不盖阻焊，非焊盘面要盖阻焊，而我们的理解是焊盘上的过孔两面都不盖阻焊，开窗处理。
10. 客户提供的外形尺寸图纸与设计文件不符时，需反馈客户更改，待客户重新提供准确图纸后方可下线。（20170905客户入厂审核提出的不符合项整改）