（S9TT）顾客特殊要求
更新项目序号	更新项目名称	更新时间	客户协议编号	
共用1,预审1	过孔处理,外形公差	20180326	S9TT20180318	
备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.过孔处理:
  由于设计的通孔过孔、1-2的盲孔部分打在BGA焊点上面，必须树脂塞孔处理，并电镀填平

预审部分： 
1.关于外形加工精度
无论制板说明是否有要求,外形加工精度按+/-0.1MM控制

CAM部分：