4A21800TA0孔内无铜报废

原因分析：通过切片分析，发现孔内无铜区集中在PTFE板材位置。而ERP指示中在沉铜前未做等离子处理。

注意事项：只要是做到特殊板材，CAM人员都要养成习惯，去查看MI规范的“附录《板材分类一览表》，看一下是什么板材，以免单凭记忆而漏添加“等离子”处理。