4F01K00A 蚀刻字间距不够，导致个焊盘连接短路。

原因分析：此板原稿蚀刻字大小仅为3.9mil，且大部分位于板边，预审指示允许蚀刻字被削，但是板边极限削铜后，蚀刻字已经辨认不出，于是cam人员就往板内稍微移动了蚀刻字，由于蚀刻字很模糊，在分析项目中显示很多小间隙的报错，为减少分析报错项，cam就把蚀刻字添加了n_electric属性。这样分析中没有检测出问题，后面cam人员又对了一遍原稿，没有发现明显的多物体与少物体，认为没有问题，后面就没有手动去检测蚀刻字与旁边焊盘的间距了，导致短路。

注意事项：
蚀刻字的正确制作方法，即蚀刻字只需要定义蚀刻字属性，不用添加其他属性。