6A66100HA0孔属性做错

原因分析：连孔做错,NP与金属加工时破孔后图镀时会将NP孔壁镀上铅锡，蚀刻时又无法蚀刻掉。

注意事项:如果有NPTH孔和PTH有连孔时，NPTH孔一定要放在二钻，如果放在一钻，NPTH孔也会镀上铜.