6S7FW00EA0 堵死的问题

原因分析：此板对于顾客设计为瘦铜区的地方，没有按照规范要求加大铜皮，导致铜皮宽度不足

注意事项：这种情况在genesis中可以分析出来，制作人是要看分析报告，并且较细的铜丝是要削掉的，以免飞膜，并且可以通过特殊网络对比可以查出来。