6V2B600CA0 短路

原因分析：加包边焊盘时，与内线路相连，导致短路报废.

注意事项：在做到包边板加焊盘时，可以把包边焊盘做好放到另一层，然后再打开线路层沿着包边区域去检查是否与线路层相连.