6W0061E6 / 6W0061E8 未保证阻焊桥

原因分析：焊盘和包边之间的绿油没有做出来，导致锡膏流失，焊接不良 。参见附图说明

注意事项：焊盘开窗与包边之间需要保证6mil以上的阻焊桥