8A95500JA0，AA95500RA0 孔小

原因分析：此板是电源板，但制作人员将此板按常规板制作了。

注意事项：电源板的过孔补偿一定要正常补偿,不能正常补偿时,必须反馈处理. 外发也要特别注意此类问题!   电源板的一些常见设计特点:    
           1.       铜厚较厚,一般基铜在2OZ及以上的铜厚.
           2.       板内设计的大铜皮区域较多(特别是内层),线宽设计相对较宽.
           3.       板内多数设计有起电感作用的线圈(内外层都可能存在) 
　　　4.       过孔在大 铜皮上排列较为整齐,并且铜皮对应阻焊层多数都有开窗.
 特别注意A955客户的电源板设计较多,大家在检查时要特别注意!