GA013001塞孔制作有误

原因分析： 1、制作塞孔方法有误；漏掏负量。
          　　　 2、BGA较多，并且，部分过孔两面开窗，部分过孔两面盖油，过部过孔一面开窗一面盖油

注意事项： 1、BGA的个数（指元器件）必须记录在制作记录表里面，以确保BGA不漏塞孔。
           2、塞孔存在单面开窗的情况，必须在开窗 面掏比孔小3mil的负盘，以确保阻焊塞孔不渗油。