KB5HU003 铣阶梯槽处干膜破损，导致金属化孔孔环缺损
问题描述： 在干膜前铣阶梯槽，没有增加负焊盘，导致槽内的金属化孔焊盘破损。

注意事项：在干膜前铣出来的阶梯槽，在外层线路需按照铣半孔方式开通窗。

  错误案例

   正确做法